THREE POINT BEND FLEXURAL TEST

|  | Specimen label | Support span (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Fixture type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 60.00000 | 2.37000 | 10.45000 | 3-point |
| 2 | 1.2 | 60.00000 | 2.27000 | 10.47000 | 3-point |
| 3 | 1.3 | 60.00000 | 2.32000 | 10.44000 | 3-point |
| 4 | 1.4 | 60.00000 | 2.26000 | 10.49000 | 3-point |
| 5 | 1.5 | 60.00000 | 2.38000 | 9.71000 | 3-point |
| 6 | 1.6 | 60.00000 | 2.20000 | 10.46000 | 3-point |
| 7 | 2.1 | 60.00000 | 2.42000 | 10.38000 | 3-point |
| 8 | 2.2 | 60.00000 | 2.34000 | 10.46000 | 3-point |
| 9 | 2.3 | 60.00000 | 2.40000 | 10.49000 | 3-point |
| 10 | 2.4 | 60.00000 | 3.32000 | 10.46000 | 3-point |
| 11 | 2.5 | 60.00000 | 2.33333 | 10.49500 | 3-point |
| 12 | 2.6 | 60.00000 | 2.23330 | 10.40330 | 3-point |
| 13 | 3.1 | 60.00000 | 2.20000 | 10.43000 | 3-point |
| 14 | 3.2 | 60.00000 | 2.10000 | 10.33000 | 3-point |
| 15 | 3.3 | 60.00000 | 2.20000 | 10.46000 | 3-point |
| 16 | 3.4 | 60.00000 | 2.20000 | 10.46000 | 3-point |
| 17 | 3.5 | 60.00000 | 2.20000 | 10.26000 | 3-point |
| 18 | 3.6 | 60.00000 | 2.20000 | 10.43000 | 3-point |
| 19 | 4.1 | 60.00000 | 2.27000 | 10.51000 | 3-point |
| 20 | 4.2 | 60.00000 | 2.31000 | 10.47000 | 3-point |
| 21 | 4.3 | 60.00000 | 2.32000 | 10.51000 | 3-point |
| 22 | 4.4 | 60.00000 | 2.32000 | 10.51000 | 3-point |
| 23 | 4.5 | 60.00000 | 2.26000 | 10.48000 | 3-point |
| 24 | 4.6 | 60.00000 | 2.27000 | 10.45000 | 3-point |
| 25 | 5.1 | 60.00000 | 2.43000 | 10.56000 | 3-point |
| 26 | 5.2 | 60.00000 | 2.45000 | 10.55000 | 3-point |
| 27 | 5.3 | 60.00000 | 2.40000 | 10.45000 | 3-point |
| 28 | 5.4 | 60.00000 | 2.45000 | 10.53000 | 3-point |
| 29 | 5.5 | 60.00000 | 2.44000 | 10.56000 | 3-point |
| 30 | 5.6 | 60.00000 | 2.48000 | 10.48000 | 3-point |
| 31 | 6.1 | 60.00000 | 2.33000 | 10.39000 | 3-point |
| 32 | 6.2 | 60.00000 | 2.31000 | 10.51000 | 3-point |
| 33 | 6.3 | 60.00000 | 2.28000 | 10.49000 | 3-point |
| 34 | 6.4 | 60.00000 | 2.34000 | 10.50000 | 3-point |
| 35 | 6.5 | 60.00000 | 2.33000 | 10.50000 | 3-point |
| 36 | 6.6 | 60.00000 | 2.42500 | 10.50300 | 3-point |